Декоративний матеріал на акрилатній основі для створення матового покриття з ефектом шовку або велюру

| СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Декоративний матеріал призначений для створення фінішних декоративних покриттів на підготовлених зашпакльованих, оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсокартонних та інших мінеральних поверхнях в сухих приміщеннях, в приміщеннях з помірним рівнем вологості та помірним експлуатаційним навантаженням. Особливо рекомендований для оздоблення стін та/або стель у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, офісних приміщеннях, місцях загального користування (готелі, заклади харчування, торгово-розважальні центри тощо). Категорично не рекомендується застосовувати в приміщеннях з постійним високим рівнем вологості або утворенням водяної пари, а також в місцях безпосереднього контакту з водою або на поверхнях, що підлягають регулярному очищенню із застосуванням абразивних матеріалів та агресивних хімічних мийних засобів. Не застосовувати на поверхнях з високим експлуатаційним навантаженням (підлоги, сходи, фасади будівель тощо). |  |
| --- | --- |
| Властивості - дозволяє створювати різноманітні імітації шовку на стінах: від малюнку середнього розміру при нанесенні гладкою технікою до всіляких рваних візерунків при нанесенні технікою «на відлип» з чіткою деталізацією; - легкий в роботі матеріал; - завдяки середньому розміру зернистості матеріалу та оптимальному поєднанню мінеральних компонентів у рецептурі не потребує ідеальної підготовки поверхні; - індивідуальний дизайн - різні техніки нанесення дозволяють створювати неповторне/унікальне оздоблення стін; - ефект преміального оздоблення, вишуканий декоративний вигляд, безмежні можливості дизайну; - зручне нанесення - висока технологічність матеріалу, оптимальна робоча консистенція; - стабільний колір після висихання; - візуально приховує дрібні недоліки підготовки поверхні; - утворює довговічне покриття з гарними експлуатаційними властивостями; - швидкий час висихання дає змогу провести роботи з нанесення за 1 день; - можливість локального ремонту – пошкоджену ділянку можна відновити локально, не потрібно наносити покриття повторно на всю площу поверхні. |  |

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Склад | Мармурова крихта, акрилова сополімерна дисперсія, вода очищена, перламутрові пігменти, спеціальні мінеральні наповнювачі, функціональні реологічні та бактерицидні добавки. |
| Норма покривання | *2,5-3,5 м2/л; або близько 0,45 кг/м2; в залежності від бажаного ефекту та техніки нанесення. *Фактична витрата залежить від шорсткості, стану, підготовки та поглинаючої здатності поверхні, способу та умов нанесення, кольору продукту і поверхні, на яку наносять матеріал. Більш точно витрата визначається тестовим нанесенням. |
| Розріджувач | Продукт готовий до використання. За необхідності дозволяється розведення водою, але не більше ніж на 10%. |
| Спосіб нанесення | Наносити кельмою або шпателем з нержавіючої сталі в 1 або 2 шари в залежності від бажаного ефекту та техніки нанесення. Рекомендації з нанесення вказані в пункті «Нанесення». |
| Час висихання при +23 оС і відносній вологості повітря 50% | Між шарами – 12 годин. Повне висихання – 24 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури та підвищенням відносної вологості повітря, а також залежить від провітрюваності приміщення та поглинаючої здатності поверхні. Максимальна міцність покриття досягається через 28 днів. |
| Масова частка нелетких речовин | Близько 60 % |
| Густина | Близько 1,42 кг/л. |
| Розмір частинок | Середньозернистий, S2 (<300 мкм, ДСТУ EN 13300). |
| Хімічна стійкість | Витримує періодичне очищення з використанням нейтральних мийних і дезінфікуючих засобів після повного періоду формування покриття (через 28 днів). Перед застосуванням рекомендовано перевірити дію мийного засобу на менш помітній ділянці лакофарбового покриття. |
| Колір | Колерується за каталогом Kolorit Signature. УВАГА. Покриття набуває остаточного кольору лише після повного висихання фарби! |
| Базис колерування | База W – колір білий мерехтливий |
| Зберігання й транспортування | Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі за температури від +5 до +30 С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання. Берегти від дії прямого сонячного світла і нагрівання. Не зберігати в розбавленому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Після відкриття тари, а також колерований продукт використати протягом 3 місяців. Колерований продукт обміну та поверненню не підлягає. Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. |
| ЛОС | Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/l): 200 г/л. Цей продукт містить не більше 20 г/л ЛОС |
| Тара | 0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 9 л. |
| Нормативний документ | ТУ У 20.1-45471854-002:2025 |

| ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Умови при нанесенні |  | Поверхня для нанесення повинна бути достатньо рівною, міцною, сухою. Температура поверхні, повітря й матеріалу під час нанесення й висихання має бути від +5°С до +28°С, відносна вологість повітря - до 65%. Дотримуватись різниці температур матеріалу й поверхні не більше 3°С, уникати дії протягів та прямого сонячного світла. |
| Готування поверхні |  | Нові поверхні: Очистити поверхню від бруду, жирних плям та інших забруднень, що знижують адгезію матеріалу до основи. Ретельно знепилити. Поверхня повинна бути максимально рівною, мати рівномірний колір, фактуру й поглинальну здатність по всій площі нанесення. Мінеральні основи повинні повністю затвердіти й мати залишкову вологість не більше 4 %, витримка основ перед нанесенням становить: - Свіжі штукатурки на цементній основі - не менше 4 тижнів; - Масивні бетонні поверхні – один опалювальний сезон; - Гіпсові шпаклівки - 1 – 2 тижні, залежно від умов нанесення. Для забезпечення максимальної стійкості покриття рекомендовано використовувати міцні акрилові шпаклівки, наприклад FARBMANN STANDART LF. При виконанні робіт чітко виконувати рекомендації по застосуванню, загальні будівельні норми й правила та витримувати технологічні інтервали між етапами робіт. Поверхні, що заражені пліснявою: З’ясувати та усунути причину зараження. Видалити нарости цвілевого грибка вологою щіткою та/чи скребком, потім обробити мийним та дезінфекційним засобом FARBMANN Wood Wash або Tikkurila Homeenpoisto відповідно до інструкцій із застосування, промити чистою водою і ретельно висушити. Для подальшого тривалого захисту від цвілі застосовують засіб FARBMANN BIOSTOP. Поверхні, що поглинають вологу: Зміцнити ґрунтовкою глибокого проникнення Kolorit Start Grunt відповідно до інструкції із застосування. Раніше фарбовані поверхні: Ретельно видалити всі частини покриття, що відшаровуються, крейдуються чи розмиваються водою. За необхідності вимити поверхню з лужним мийним засобом FARBMANN Holzschutz Waschmittel О-30 WB або Tikkurila Maalipesu відповідно до інструкцій із застосування, потім ретельно промити чистою водою і висушити. За потреби вирівняти поверхню міцною акриловою шпаклівкою FARBMANN STANDART LF відповідно до інструкції із застосування. Тверді глянцеві поверхні зробити шорсткими шліфувальним папером і ретельно знепилити. Далі обробляти так само, як нові поверхні. |
| Нанесення |  | Поверхні, що не підлягають нанесенню, захистити малярною стрічкою та поліетиленовою плівкою. На підготовлену суху поверхню нанести валиком або пензлем пігментований кварцовий контактний ґрунт в один або два шари. Зернистість кварцового пігментованого контактного ґрунту має бути не більше 150 мкм. Перед використанням декоративний матеріал заколерувати у бажаний колір та перемішати. За потреби можна розбавити чистою демінералізованою водою до 10% за об’ємом (розбавляти виключно за необхідності, бо надлишок води може зробити матеріал непридатним для застосування!). Наносити кельмою або шпателем з нержавіючої сталі в 1-2 шари в залежності від бажаного ефекту та техніки нанесення. Основні техніки нанесення: Перший шар завжди наносити щільним суцільним шаром в товщину зерна. Другий шар наносити або суцільним імітуючи шовкову або велюрову щільну тканину, або «на відлип» з бажаним розміром та формою рваної фактури покриття типу «карта світу». Після формування бажаного ефекту фінішного шару ущільнити по мірі підсихання металевою кельмою. Щоб уникнути відмінностей у відтінку при нанесенні на суцільну поверхню матеріалу з різних партій, необхідно перед нанесенням змішати їх достатню кількість в одній ємності. Стики покриттів матеріалів різних партій рекомендується виконувати по лінії конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. |
| Ремонтне фарбування | Поверхні, на які вже нанесено покриття Spiagga, можна відновити цим же матеріалом. |  |
| Очищення інструментів | Видалити залишки матеріалу після чого промити інструмент водою. |  |
| Догляд | Свіжо нанесене покриття досягає своєї остаточної твердості і стійкості протягом кількох тижнів. В цей період за необхідності можна проводити легке очищення покриття вологою м'якою тканиною. Через місяць готове покриття можна очищати щіткою, тканиною чи губкою з використанням нейтральних чи слабко лужних неабразивних мийних та дезінфекційних засобів. |  |
| Виробник | ТОВ «МАРСОФ ГРУПП». Вироблено на замовлення ТОВ «Фарба Хаус Україна». |  |
| ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА |  |  |
| ОБЕРЕЖНО!. |
| Охорона довкілля | Залишки продукту в чистому вигляді слід вважати спеціальними безпечними відходами. Не допускати потрапляння продукту в каналізацію чи стічні води. Незабруднену упаковку можна використовувати повторно. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. Продукт не класифікується як небезпечний згідно з Технічним регламентом класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції (Регламент ЄС 1272/2008). Суміш не містить важких металів, таких як хром та свинець, а також токсичних, ароматичних, хлорвмісних розчинників. Інформація щодо впливів на довкілля при вивільненні речовин, що входять до складу суміші і класифіковані як небезпечні згідно Регламенту безпечності хімічної продукції вказана в паспорті безпечності (SDS). Біоакумуляція малоймовірна або дані відсутні |  |
| Охорона праці | Р261 Уникати вдихання туману, пари чи аерозолю. Р273 Уникати вивільнення у довкілля. Р280 Надягнути захисні рукавички / захисний одяг /засоби захисту очей /обличчя. Р302+Р352 У разі потрапляння на шкіру промити великою кількістю води або води з милом. Р333+Р313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: звернутись за медичною допомогою. Р362+Р364 Зняти забруднений одяг та випрати його перед повторним використанням. Р501 Утилізувати вміст/контейнери відповідно до місцевих/регіональних/національних/ міжнародних правил. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю води |  |
| Небезпеки | EUH208 Містить реакційну суміш 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЄС № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазолін-3-он [ЄС № 220-239-6] (3:1); формальдегід. Може викликати алергічну реакцію. Заходи надання першої медичної допомоги наведено в паспорті безпечності (SDS). Паспорт хімічної безпечності доступний за запитом. |  |